1.Неформованные огнеупоры 1.1.Мертели огнеупорные алюмосиликатные по ДСТУ 3475-96 (ГОСТ 6137.) Область применения: Мертели всех марок - термотвердеющие. Предназначены для связывания алюмосиликатных изделий в огнеупорной кладке. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Массовая доля Fe2O3, %, max; Массовая доля Na2CO3, %, в пределах; Массовая доля лигносуль- фоната технического, %, в пределах; Изменение массы при прока- ливании, %, в пределах; Массовая доля влаги, %, max; Огнеупор- ность, 'С, min; Порис- тость открытая, %, max. ММК-72; 72; 1,5; 0,12-0,18; 0,07-0,13; 1,6-3,0; 5; -; -. ММЛ-62; 62; 1,5; 0,07-0,13; 0,07-0,13; 1,5-3,0; 5; 1790; -. МШ-39; 39; 1,8; 0,07-0,13; 0,07-0,13; 1,3-3,2; 5; 1730; -. МШ-36; 36; 1,6; 0,07-0,13; 0,07-0,13; 1,3-3,0; 5; 1730; -. 1.2.Масса огнеупорная муллитокорундовая марки ММК – 72 по ТУ У 322-7-00190503-058 – 95. Область применения: Предназначена для выполнения футеровок в конвертерном и доменном производствах с температурой службы до 1650°C и футеровки фурм погружения установок десульфурации чугуна. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Массовая доля Fe2O3, %, max; Массовая доля Р2O5, %, в пределах; Массовая доля лигносуль- фоната технического, %, в пределах; Изменение массы при прока- ливании, %, в пределах; Массовая доля влаги, %, max; Огнеупор- ность, 'С, min; Порис- тость открытая, %, max. ММК-72; 72; 1,3; 2,4-3,2; -; 1,5-2,2; 6-7; -; -. * - срок хранения не более 3 – х месяцев. 1.3.Материал корундовый для нейтрализации шлака в установках внепечного вакуумирования стали по ТУ У 322-24-025-94. Область применения: Для нейтрализации шлака в установках внепечноговакуумирования стали. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Массовая доля Fe2O3, %, max; Массовая доля Na2CO3, %, в пределах; Массовая доля лигносуль- фоната технического, %, в пределах; Изменение массы при прока- ливании, %, в пределах; Массовая доля влаги, %, max; Огнеупор- ность, 'С, min; Порис- тость открытая, %, max. МКН; 96; -; -; -; -; -; -; 20. 1.4.Заполнители для бетонных изделий, масс, смесей, покрытий и мертелей по ГОСТ 23037-78 Область применения: Предназначены для изготовления бетонных изделий, покрытий, масс, смесей, мертелей. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Массовая доля Fe2O3, %, max; Водопо- глащение, %, max; Массовая доля лигносуль- фоната технического, %, в пределах; Изменение массы при прока- ливании, %, в пределах; Массовая доля влаги, %, max; Огнеупор- ность, 'С, min; Порис- тость открытая, %, max. ЗК-97; 97; 1; -; -; -; -; -; -. ЗША; 35; 3,5; 6; -; -; -; 1730; -. * - зерновой состав устанавливают по согласованию изготовителя и потребителя. 2.Высокоогнеупорные изделия: корундовые, муллитокорундовые, муллитовые огнеупоры. 2.1. Изделия корундовые среднеплотные на фосфатной связке по ТУ 14 – 8 – 301 – 79. Область применения: Для защиты тепловых агрегатов от воздействия расплавов металлов, шлаков, химических реагентов с температурой службы свыше 1690°C. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. КФ; 96; 21; 110; Массовая доля Р2О5,%, min 1,5; -; -; 8. 2.2. Изделия высокоогнеупорные корундовые по ТУ У 322-7-00190503-090-97. Область применения: Для футеровки высокотемпературных пламенных и электрических печей, для подставок при обжиге специальных изделий и различного вида изоляторов. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. КСП; 96; 30; -; -; -; -; -. 2.3. Изделия корундовые для высокотемпературных тепловых агрегатов по ТУ 14-8-407. Область применения: Для высокотемпературных тепловых агрегатов. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. КС-98; 98; 28; -; -; -; -; -. 2.4. Насадка корундовая шаровая высокотемпературных тепловых агрегатов по ТУ У 14-78-151-99. Область применения: Для высокотемпературных тепловых агрегатов с температурой службы до 1700°С (высокотемпературные воздухонагреватели доменных печей и других установок, реакторы химических производств, мелющие тела и др.) Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. КН-25; 98; 10; 10000; -; -; -; -. КН-20; 98; 10; 8000; -; -; -; -. КН-15; 98; 10; 4000; -; -; -; -. КН-11; 98; 10; -; -; -; -; -. КН-5; 98; 10; -; -; -; -; -. 2.5. Шары высокоогнеупорные корундовые среднеплотные по ТУ У 322-7- 00190503-97. Область применения: Для химических производств. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. КСХ-70; 98; 30; 70-6860; -; -; -; -. КСХ-50; 98; 30; 50-4900; -; -; -; -. 2.6. Изделия муллитокорундовые по ГОСТ 24704-94. Область применения: Для кладки различных тепловых агрегатов. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. МКС-90; 90; 24; 50; -; -; 1660; -. МКС-72; 72; 24; 30; -; 1,0-1600; 1500; -. 2.7. Трубки алюмосиликатные для продувки стали в ковше инертными газами по ТУ У 322-7-00190503-101-96. Область применения: Для продувки стали в ковше инертными газами. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. МКФ-74; 74; 18-23; -; -; 0,2-1600; -; 7. 2.8. Изделия высокоогнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья по ГОСТ 20901 – 75. Область применения: Для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья, штуцеров и фурменных приборов доменных печей. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. МКВ-72; 72; 21 24; 50 30; -; 0,8-1600; 1550; -. 2.9. Изделия муллитовые по ГОСТ 24704-94. Область применения: Для кладки различных тепловых агрегатов. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. МЛС-62; 62; 24; 25; -; 0,4-1500; 1450; -. 3.0. Изделия для печей обжига анодов по ТУ У 14-7-169-99. Область применения: для печей обжига анодов. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. МКРА; 50; 23; 28; -; 0,3-1400; 1450; 4.

- Шамотные изделия. - 3.1 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения по ГОСТ 390 – 96. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. ША - 1; 30; 24; 20; 1690; 0,7; 1300; -. 3.2 Изделия для футеровки вагранок по ГОСТ 3272-71. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. ШАВ-33; 33; 21; 22; 1730; 0,2-1400; -; -. 3.3 Изделия для футеровки сталеразливочных ковшей по ГОСТ 5341-98. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. ШКУ-39; 39; 18; 30; 1750; 0,3-1400; 1430; 4. ШКУ-37; 37; 18; 30; 1730; 0,3-1400; 1430; 4. ШКУ-32; 32; 19; 27; 1690; 0,3-1400; 1430; 4. - Изделия для кладки мартеновских печей по ГОСТ 6024-75. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. ШАМ-1; 30; 24; 20; 1690; -; 1300; -. 3.5. Изделия для сифонной разливки стали (воронки) по ГОСТ 11586-69. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. ШС-32; 32; 15-24; -; 1690; 0,4-1350; -; 1. 3.6. Изделия для футеровки чугуновозных ковшей по ГОСТ15635-70. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. ШЧУ-37; 37; 18; 30; 1730; 0,2-1400; -; -. 3.7. Изделия для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей по ГОСТ 20901-75. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. ШВ-42; 42; 14-20; 40 30; 1750; 0,4-1450; 1500; -. ШВ-37; 37; 23 25; 20 20; 1730; 0,2-1350; 1330; -. ШВ-28; 28; 25 27; 15 15; 1670; 0,5-1350; 1270; -. 3.8. Изделия для футеровки вращающихся печей по ГОСТ 21436-75. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. ШЦУ; 32; 20; 25; 1710; 0,3-1400; 1370; 4. ШЦС; 28; 26; 18; 1670; 0,7-1400; 1300; 3. - Изделия для насадок регенераторов мартеновских печей по ТУ У 26.2.-00190503-231-2002. Марка; Массовая доля Al2O3, %, Min; Пористость открытая, %, max; Предел прочности при сжатии, Н/мм2, min; Огнеу- порность, 'С, min; Доп. линейная усадка, %, max, при температуре, 'С; Температура начала размягчения; Термо- стойкость, теплосмен, min. ШКН-41; 41; 21; 26; -; 0,4-1400; 1450; -. ШН-38; 38; 21; 22; 1730; 0,4-1400; 1400; -.